关于40高间隔产品的结构说明

- 产品名称：40款高间隔

- 成品间隔厚度：40mm

- 高度：2450mm-3500mm

- 重量：约18KG/平方米

- 产品结构：

  - 框架：高隔墙内框架是整套系统的重点所在，直接影响隔墙 系统的稳定性、安全性、系统弹性及功能性；

  - 隔墙以铝合金框架为主体，外包块状面板。结构设计合理，让重负荷由内框与横向联合料向竖向巧妙分配。表面阳极氧化处理，颜色为银色，氧化膜厚度≥15um。成品间隔厚度为40mm，主要受力铝材厚度达2mm。

    - 由于隔墙采用中空设计，外加专为竖向走线而设计的大线槽配合，可任意从天花与地面将强弱电引进框架内，并做水平或垂直的分布（除玻璃面板部分）。

    - 骨架全部采用铝合金结构（#6063T5），符合GB/T19001-2000   idt ISO9000：2000标准。

  - 面板：采用面板与框架结构分离设计，每片面板都能单独、单片、单面拆组，便于设计、安装、布线及日常检修。

# 基材采用玻镁平板，其特点如下：

1）、不燃性：不燃性达到GB/TB8624-1997耐燃A级。

2）、防火性能：可通过GB/T9978-1999防火1-4小时测试标准。

3）、抗弯曲：板材经强化结构后，具有高强度、高韧性。

4）、稳定性：防潮耐湿不变形，耐酸碱侵蚀，适合各地不同的气候及干湿度要求。

5）、隔热隔音：可增加冷房效果，同时有效节省室内空调能源，提高经济效益，为建材市场中的保温隔热建材。

6）、安全性：不含石棉、无辐射影响，不产生对人体有害的有机挥发物及重金属污染。

# 表材：

        - 布面板：颜色与质感较丰富，具有吸音效果，选用材料均符合欧洲标准的环保要求。

        - 玻璃：5mm厚，全部采用汽车级钢化玻璃，符合GB11614-1999玻璃检测标准。

  - 承重结构设计：

        - 框架全部采用铝合金（#6063T5）结构，所用材型符合GB/T19001-2000   idt ISO9000：2000标准。

        - 面板与框架结构分离，面板可独立更换且不影响结构与承重。

        - 吊挂力量单点承重达60KG。

  - 产品特点：

        - 可重复拆卸、可单片单面，在任何位置，做扣合或拆卸，便于配线安装，立面设计变化，维修保养，产品可无限重置，85%组件可循环再用。

        - 布线及插座可自由增设，墙体内部空间开阔通敞，强弱电可分离，随意走线。

        - 采用专利伸缩缝及可调水平结构设计，完全吸收建筑物之垂直（墙面）及地板、天花之不平误差。

        - 可延伸扩展。高度可套接延伸，宽厚亦可接合扩充，便于搬迁修改。

        - 具有布面板、玻璃面板供选择。

        - 优异的抗灾性，框架主要材料及面板基材均为不燃材料。

        - 系统性：可直接加装桌板及吊挂系统（承重负荷均匀于框架及横向压条上，单点承重达60KG），另可做隐藏墙柜，使墙与柜一体化。

        - 施工简便快速，不损坏现有装修，能有效保持工地清洁与完整性。

  - 技术要求：

1）、建筑物内地板至天花高度误差 △≤20mm。

2）、建筑物内间隔墙长度误差 △≤20mm。

3）、隔墙与天花（假梁）、隔墙与地面、隔墙与结构墙柱可用螺丝固定。详见40款高间隔节点大样图例。