KM86高间隔材质说明

一：高隔间

1、骨架

    - 骨架全部采用铝合金结构（#6063T5），搭配专利扣件组合，结构受力合理。表面质量：氧化膜厚度≥10um，

不允许腐蚀斑点和氧化膜脱落，型材表面清洁，无裂纹，起皮，腐蚀现象存在，装饰面无气泡。

    - 骨架材料成分表：

| # S1 | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | 其它杂质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 0.6 | - 45 0.9 | ＜ 0.35 | ＜ 0.1 | ＜ 0.1 | ＜ 0.1 | ＜ 0.1 | ＜ 0.1 | ＜ 0.05 | ＜ 0.15 |

（3）骨架机械性能

| 抗拉强度 MP8 | 屈服强度 MPA | 延伸率% | 硬度HV |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥157 | ≥108 | ≥8 | ≥-58 |

2、面板

| 种类 | 颜色 | 名称 | 材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅 酸 钙 板 贴 面 | 木纹色 | 白橡木 | 硅酸钙板外贴进口软片 | 具有一定的防火、防污、抗菌功能，外观清爽高档、美观大方，是一种不含甲醛、耐磨性极强的绿色环保产品 |
|  |  | 樱桃木 |  |  |
|  |  | 胡桃木 |  |  |
|  |  | 黄枫木 |  |  |
|  | 素色 | 软白色 | 硅酸钙板外贴进口软片 | 具有一定的防火、防污、抗菌功能，外观清爽高档、美观大方，是一种不含甲醛、耐磨性极强的绿色环保产品 |
|  |  | 进口米黄色 |  |  |
|  |  | 浅蓝色、宝蓝色 |  |  |
|  |  | 银灰色、银色拉丝 |  |  |
|  |  | 绿色 |  |  |
|  |  | 黑色 |  |  |
|  | 花色 | 进口暗花色 | 硅酸钙板外贴进口软片 | 具有一定的防火、防污、抗菌功能，外观清爽高档、美观大方，是一种不含甲醛、耐磨性极强的绿色环保产品 |
|  |  | 进口大理石纹 |  |  |
|  | 布面 | 进口素色绒布面，颜色可选 | 硅酸钙板外贴进口软片 | 具有一定的防火、防污、抗菌功能，外观清爽高档、美观大方，是一种不含甲醛、耐磨性极强的绿色环保产品 |
|  |  | 进口纹路布面，颜色可选 |  |  |
| 实木贴皮面板 | 樱桃色（红、暗红） |  | 五分夹板外贴实木皮喷漆共经八次处理，UV面平光漆，硬度极高 | 具有一定的防火和防污、抗菌功能，外观豪华时尚 |
|  | 柚木色（浅、中、深） |  |  |  |
|  | 胡桃色（浅、中、深） |  |  |  |
|  | 花梨色（深、黄、本） |  |  |  |
|  | 酸枝色（开放、本） |  |  |  |
| 玻 璃 面 板 | 清玻璃 |  | 玻璃种类丰富，可根据空间用途选择搭配。 | 铝合金结构，一体成型，结构力强；清玻透明；砂玻砂粒清晰（透光性好）；条纹玻璃磨砂条纹形式、宽窄随意镜面虚影真实；花纹玻璃（透光性好）美观舒适宜人；钢化玻璃安全可靠；所有玻璃表面光滑无斑点。 |
|  | 磨砂玻璃 |  |  |  |
|  | 烤漆玻璃 |  |  |  |
|  | 水纹玻璃 |  |  |  |
|  | 条纹玻璃 |  |  |  |
|  | 镜面玻璃 |  |  |  |
|  | 水晶玻璃 |  |  |  |
|  | 特色艺术玻璃 |  |  |  |
|  | 甲骨文玻璃 |  |  |  |
| 百叶玻璃面板 | 电动摇控式 |  | 进口百叶帘、遥控感应器、遥控器、电机共同组成电动遥控百叶玻璃面板。 | 铝合金结构，一体成型，结构力强；清玻质地透明，表面光滑无斑；百叶色彩丰富多样、光泽晶莹明亮；进口摇控设备无声摇控适宜方便；整体结构舒适、豪华美观； |
|  | 手动摇控式 |  | 进口百叶帘、手动旋钮组成手动百叶玻璃面板。 | 铝合金结构，一体成型，结构力强；清玻质地透明，表面光滑无斑；百叶色彩丰富多样、光泽晶莹明亮；手动调光设备光泽宜人、触感舒适、结构牢固不易损坏。 |

6、门

| 组件名称 |  | 材质 | 特点、性能或用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框 |  | 6063A铝合金 | 宽P形结构的金属黑，美观结实 |
| 封条 |  | PVC橡胶 | 吸附在门框上，其使得门板与门框间具有高密封性、吸附性、缓冲性等功能。 |
| 门板 | 全木制门板 | 进口三聚氢胺板材、实木板材等 | 板材质地精良，耐热、耐磨、防污、不易变色等。 |
|  | 透明玻璃门板 | 钢化或非钢化优质玻璃 | 清澈透明；表面光滑无凸形颗粒、无斑点；钢化材质不易破裂、安全性好等。 |
|  | 雾化玻璃门板 | 钢化或非钢化优质玻璃 | 磨砂颗粒晶莹细腻、透光性好；钢化材质不易破裂、安全性好等 |
|  | 钢板包布门板 | SECC0.8mm镀锌钢板、OA办公用布。 | 钢制材质质地牢固不易变形，具有防火（双层结构）、防污、隔音等。 |
| 锁 | 球形锁 |  |  |
|  | 弧形锁 |  |  |
|  | 客户指定锁 |  |  |
| 附件 | 闭门器 |  |  |
|  | 门止 |  |  |
|  | 绞链 | 无锡在浩五金牌绞链或者客户自定 |  |
| 附言 | 门的各组件中，门框为本公司特色产品，门板材质和形式、规格等可由本公司设计人员推荐及由客户自行确定后由本公司制作或客户自行购买。 |  |  |

7、其它

各种附件，如挂钩、吊柜、杂志架、档案架等用于增强高隔间多功能特点。这些材质主要是SPCC 2.5mm冷轧钢或者三聚氢胺板。